تمرین درس علم مواد – سری  سوم

- تعداد جاهای خالی در واحد حجم برای فلز طلا در دمای 900 درجه سانتیگراد را محاسبه کنید. انرژی تشکیل جای خالی در اتم طلا 0.98 Ev/atom ، دانسیته اتم طلا 19.32 g/cm3  و وزن اتمی آن نیز برابر 196.9 g/mol   میباشد.

- فرض کنید تمام اتم های آهن موجود در وجوه شبکه کریستالی آهن FCC  با اتم نیکل با شعاع اتمی 0.1246 nm جایگزین شده اند. با فرض شعاع اتمی 0.1241 nm   برای اتم آهن، اندازه واحد شبکه را محاسبه کنید. درصد تغییر حجم این شبکه نسبت به شبکه آهن FCC  خالص چقدر است؟

- در سوال قبل اندازه جای خالی هشت وجهی را دو حالت جایگزینی اتم نیکل با اتم های وجوه و اتم آهن FCC خالص محاسبه کرده و در مورد نتیجه به دست آمده بحث کنید.

- ترکیب شیمیایی آلیاژی حاوی 105 کیلوگرم آهن، 1 کیلوگرم کربن، و 3 کیلوگرم کروم را بر حسب درصد وزنی محاسبه کنید.

- ترکیب شیمیایی بر حسب درصد اتمی برای آلیاژی حاوی 5.5 wt% سرب و 94.5 wt% قلع را محاسبه کنید.

تمرین درس علم مواد – سری  سوم

- تعداد جاهای خالی در واحد حجم برای فلز طلا در دمای 900 درجه سانتیگراد را محاسبه کنید. انرژی تشکیل جای خالی در اتم طلا 0.98 Ev/atom ، دانسیته اتم طلا 19.32 g/cm3  و وزن اتمی آن نیز برابر 196.9 g/mol   میباشد.

- فرض کنید تمام اتم های آهن موجود در وجوه شبکه کریستالی آهن FCC  با اتم نیکل با شعاع اتمی 0.1246 nm جایگزین شده اند. با فرض شعاع اتمی 0.1241 nm   برای اتم آهن، اندازه واحد شبکه را محاسبه کنید. درصد تغییر حجم این شبکه نسبت به شبکه آهن FCC  خالص چقدر است؟

- در سوال قبل اندازه جای خالی هشت وجهی را دو حالت جایگزینی اتم نیکل با اتم های وجوه و اتم آهن FCC خالص محاسبه کرده و در مورد نتیجه به دست آمده بحث کنید.

- ترکیب شیمیایی آلیاژی حاوی 105 کیلوگرم آهن، 1 کیلوگرم کربن، و 3 کیلوگرم کروم را بر حسب درصد وزنی محاسبه کنید.

- ترکیب شیمیایی بر حسب درصد اتمی برای آلیاژی حاوی 5.5 wt% سرب و 94.5 wt% قلع را محاسبه کنید.